混凝土试验员（质检员）初次理论考试

姓名:___________ 单位:______________________分数:________

一、单项选择题（将正确的答案代号填写在括号中）20分每题一分

1..测定水泥凝结时间时，当试针沉至距底板（    ），即为水泥达到初凝状态。

A.  2mm±1mm          B.  4mm±1mm            C.   6mm±1mm

2. 将5.650修约成一位小数后是（       ）。

A.  5.7       B.  5.6

3. 混凝土设计坍落度为140-160mm时，允许偏差范围（        ）

A．±10 mm       B.  ±20 mm      C.  ±30 mm    D.  ±40mm

4. 不属于混凝土力学性能的是（        ）

A．抗折强度      B.  抗压强度     C.  静力受压弹性模量      D.  抗压疲劳变形

5. 对一组标准试件（150mm×150mm×150mm）进行试验，其试件破坏荷载分别为：636.7KN、612.9KN、499.8KN，请确定该组混凝土立方体抗压强度值为（      ）

A．25.9MPa       B.  27.2,MPa     C.  27.8,MPa      D.  试验结果无效

6.对于钢筋混凝土用砂，其氯离子含量不得大于（     ）。

A.  0.02%          B.  0.06%        C.  0.08%

7.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土，其所用碎石或卵石中含泥量不应大于（    ）。

A. 1.0%              B. 2.0%          C. 3.0%

8.对于长期处于潮湿环境的重要结构混凝土，其所用的碎石或卵石应进行（      ）检验。

A.  碱活性             B.   耐久性            C.  抗压性

9.当两次试验砂所得的细度模数之差大于（      ）时，应重新取试样重做试验。

A.  0.10                B.  0.20                  C.  0.30

10.检查混凝土拌合物均匀时，应搅拌机卸料过程中，从卸料流的（      ）之间部位采取试样。

A.  1/4至1/2            B.  1/4至3/4              C.  1/2至3/4

11.在使用过程中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（    ）个月时，应进行复验，并按复验结果使用。

A.  1                  B.  2                   C.  3

12..在生产中，应测定集料的含水率，第一工作班不少于（      ）。

A.  一次            B.   二次       C.   三次

13.试验室成型温度为（   ），相对湿度为（   ）以上,混凝土标准养护室温度为（   ），相对湿度为（   ）以上。（     ）

A.  20±5℃,50%、20±2℃、95%     B.  20±2℃,50%、20±1℃、95%     C.  20±5℃,50%、20±1℃、90%

14.水泥凝结时间：初凝不小于（  ）分钟，终凝不大于（  ）分钟，而硅酸盐水泥的终凝不大于（  ）分钟。（       ）

A. 45、600、390         B.  35、390、600          C.  45、390、600

15.抗压强度测定有专用抗压夹具，承压面积40×40mm2，加荷速度为（       ）。

A. 2400±200N/S          B.  2800±250N/S         C.  3200±300N/S

16.砂、石筛应采用（     ）孔筛。

A．方           B. 圆          C. 三角

17.配制混凝土时宜优先选用（     ）砂。

A. Ⅰ区          B. Ⅱ区        C. Ⅲ区

- 18.对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大小或等于C25混凝土用砂，其含泥量不应大于（     ）。

- 1.0%         B.  2.0%       C.  3.0%

19.人工砂的总压碎值指标应小于（   ）。

A.  10%          B.  20%       C.  30%

20.对于有抗冻、抗渗要求的混凝土用砂，其云母含量不应大于（     ）。

A.  1.0%          B.  2.0%       C.  3.0%

二、多项选择题（将正确的答案代号写在括号中，多选或少选不给分）20分每题二分

- 1.砂的细度程度按细度模数μf分为粗、中、细、特细四级，其范围应符合下列规定（       ）：

A. μf＝3.7~3.1   B.  μf＝3.0~2.3   C.  μf＝2.2~1.6   D. μf＝1.5~0.7

2. .测定混凝土凝结时间的贯入阻力仪由（         ）四个部分组成。

A. 加荷装置      B. 测针     C. 试样筒    D. 标准筛     E. 维卡仪    F. 跳桌

3. 依据GB175-2007（通用硅酸盐水泥），当水泥进场抽样后，应检测（       ）。

A. 凝结时间     B. 安定性      C. 强度      D. 粘聚性

4. 混凝土的和易性包括（       ）。

A. 流动性       B. 保水性      C. 安定性     D. 粘聚性

5. 普通硅酸盐水泥的强度等级为（       ）

A.  42.5         B.  42.5R      C.  52.5       D.  52.5R

6. 一个检验批的样本容量应为连续的3组试件，其强度应同时符合以下（       ）

A. mfcu≥fcu,k+0.7σ0  B.  fcu,min≥fcu,k−0.7σ0 C.  fcu,min≥λ2⋅fcu,k D. mfcu≥λ3fcu,k

7. 非标准试件尺寸是（        ）

A. 100mm×100mm×100mm          B. 150mm×150mm×150mm

C. 200mm×200mm×200mm          D. 300mm×300mm×300mm

8. 预拌混凝土质量检验主要性能（          ）

A.  拌合物性能        B.  力学性能    C. 耐久性能      D.  氯离子含量   E.  强度

9.. 标准稠度用水量分为（        ）。

A．标准法      B.  非标准法     C.  代用法      D.  替用法

10. 水泥安定性检验分为（        ）

A．雷氏法      B.  试饼法    C.  锥型法      D.  烘烤法

三、判断题（正确的在括号里打√，错误的在括号里打×）20分每题一分

1. 一批水泥经检验强度项不符合标准规定，故判定为废品。（     ）

2. 中国标准砂用于水泥的合格检验。（     ）

3. 不得使用海水拌制钢筯混凝土和预应力混凝土。（     ）

4. 同一组混凝土取样可以在不同的车或不同盘取样。（       ）

5. 混凝土进入工地后坍落度偏小不好施工，由试验员可以进行加水调整。（      ）

6. 法定单位是行业协会通过文件行式规定在本行业采用的计量单位。（       ）

7. 将5.650修约成一位小数后为5.7。（      ）

8. 将16.4682修约成整数是16。（      ）

9. 同一个楼层同一个强度等级混凝土可以只取一次样。（      ）

10. 连续浇筑300方C20混凝土所需的3组试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。（      ）

11. 若有一个试件的强度值与中间值的差值超过中间的15%时，取中间值。（     ）

12. 若有两试件的强度值与中间值的差值同时超出中间值的15%时，则试验结果无效。（     ）

13. 凝时间：初凝不大于45分钟；终凝不大于600分钟，而硅酸盐水泥的终凝不大于390分钟。（     ）

14. 水泥净浆在稠度测定仪中，以试杆沉入净浆并距底板4mm±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。（    ）

15. 使用凝结时间测定仪的试针在水泥净浆试体内下沉的深度，如果试针沉至底板6mm±1mm时，即为水泥达到初凝状态。（     ）

16. 胶砂的组成：水泥350克，标准砂1350克（一包），水250毫升。（     ）

17. 抗折强度取六个强度测定值的平均值作试验结果，若其中有一个超过平均值的±15%时应予剔除，以剩下五个的平均数作为结果。（     ）

18. 抗折强度剩下五个测定值中有超过它们平均数±10%的，则此结果作废。（     ）

19. 砂中含泥量是指公称粒径小于0.080mm的颗粒含量。（     ）

20. 对于有抗冻、抗渗或其它特殊要求的小于或等于C25混凝土用砂，其含泥量应不大于3.0%。（    ）

- 四、问答题

1.混凝土坍落度损失和哪些因素有关？（20分）

2.如何在原材料料场进行粗骨料取样？（20分）