《弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴》

“浙江制造”标准编制说明

1.项目背景

我国铁路从20世纪80年代开始发展重载运输，起步较晚，但发展迅速。自2006 年以来，随着大秦线两万吨组合列车的大量开行及23t轴重通用货车在全路推广使用，我国铁路的重载运输已形成两种主要模式：一是在重载专线及其相邻衔接线路上开行万吨单元列车和一万吨、两万吨组合列车；二是在京广、京沪、京哈、陇海等既有主要繁忙干线上开行一万吨级的整列式重载列车。
    中国铁路总公司制定的《2018-2020年货运增量行动方案》明确提出，到2020年，全国铁路货运量将达到47.9亿，较2017年增长30%，大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保持在90%以上。为落实铁路货运增量三年行动方案，中国铁路总公司制定的配套措施之一是提升运输能力。扩大万吨重载列车开行范围，在唐呼线、瓦日线增开万吨重载列车，到2020年，将唐呼线、瓦日线打造成年运量1.5亿吨、1亿吨的大能力货运通道。2020年，蒙西至华中铁路投产后，将开行万吨重载列车，形成北煤南运亿吨级大能力货运重载通道。届时，我国将有大秦、唐呼、瓦日、蒙华等4条万吨重载铁路通道。客货共线铁路是指以混行载客和载货列车为主、必要技术作业车辆为辅的铁路系统。客货共线的主要优点是在运输要求不高的路段，客货共线铁路综合效益性价比高，适合经济欠发达、人口流动有限的地区建设。目前在建／规划的客货共线铁路如金台铁路、大临铁路、大瑞铁路、丽香铁路、成昆铁路扩能改造（峨眉至米易段）、成兰铁路等。随着“公转铁”、“多式联运”等政策的引导，以及铁路货运需求的不断提升，我国的重载铁路、客货共线铁路的建设将具有很大的空间，这为弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴创造很大的市场需求。

2.项目来源

由浙江天铁实业股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经立项论证通过并印发了《关于发布2021年第二批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划》（浙品联〔2021〕6号），项目名称：《弹性支撑式无砟轨道用橡胶套靴》

3.标准制定工作概况

3.1 标准制定相关单位及人员

3.1.1 本标准牵头组织制定单位：

3.1.2 本标准主要起草单位：浙江天铁实业股份有限公司

3.1.3 本标准参与起草单位：台州华振科技轨道有限公司

3.1.4 本标准起草人为：

3.2 主要工作过程

3.2.1 前期准备工作

按照浙江省品牌建设联合会的项目计划和浙江省市场监督管理局制定地方标准的工作程序，浙江天铁实业股份有限公司协调行业专家，检测机构专家、标准化专家、标准参与单位等组成了标准研制小组。经工作组充分讨论，明确了标准研制重点和提纲，并明确了各参与单位或人员的职责分工、标准的研制计划和时间进度安排。

各参与单位或人员职责分工

本标准主要起草人：

主要起草单位负责：数据研讨、调研比对、测试，标准编写，专家联络。

咨询单位负责：组织协调、过程管理、质量与进度控制、与机构联络。

研制计划：鉴于本标准已经立项，另批准发布及公开需要品联会综合考量，因此只对标准起草、征求意见、标准评审做出计划。

2022年9月完成相关资料收集、编制标准草案；

2022年10月初召开启动会、研讨会；

2022年11月初完成征求意见、并根据反馈意见形成标准送审稿；

2022年11月开展标准专家评审会；

2022年11月底根据评审意见完成标准报批稿。

3.2.2 标准草案研制

浙江天铁实业股份有限公司起草承担了标准制定任务后，组织科研人员广泛收集国内外相关标准和资料，根据产品特性、应用特点及用户关注点，广泛征求相关利益方意见，并进行了认真的分析研究。收集了部分国内产品要求，客户及同行业产品要求状况，不断优化调整内部工艺，确保稳定的生产优质的橡胶套靴。

本次标准在起草过程中主要以Q/CR 510《30t轴重重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件技术条件》，TJ/GW 152-2016《客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件暂行技术条件》、GB/T 38695-2020《城市轨道交通无砟轨道技术条件》、TB/T 3515.3 -2018《弹性支承块式无砟轨道部件第3部分：橡胶靴套》为基础，在指标体系的设置上，确定了稳定性(拉伸强度、压缩永久变形、200%定伸)、耐用性（热空气老化、耐碱性、耐磨性能、疲劳性能）为关键技术指标。这些核心指标涵盖了产品结构设计、材料、工艺、过程控制、生产设备、测试等关键因素。通过这些关键技术指标的提升，充分体现了“浙江制造”标准的先进性。同时，按照“浙江制造”标准制订框架要求，设置“基本要求”、“质量承诺”等条款，明确设计、原材料、工艺控制、检验检测等产品全生命周期的相关要求。

经过工作小组高效有序的工作，于9月完成了《弹性支撑式无砟轨道用橡胶套靴》团体标准草案，在10月13日召开了标准启动会暨研讨会。会议研讨情况如下：

1、标准名称修改为《弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴》。

2、修改静刚度荷载范围要求。

3、根据规定的静刚度荷载范围修改附录A、附录B中关于荷载值的表述。

4、修改附录A中工装的要求。

3.2.3 征求意见

暂无

3.2.4 专家评审

暂无

3.2.5 标准报批

暂无

4 标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1 编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。通过不断的市场调研，尤其重点针对国内外一流产品的结构、数据、性能进行分析，把握行业未来的发展趋势和特殊要求，在城市轨道交通用橡胶弹簧隔振器各项性能上采用高标准高要求，在各项参数上高于行业标准，在设计，原材料、生产工艺、生产设备等多方面提出较高的要求，对产业今后的发展具有指引性作用。

本标准根据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，并按照“浙江制造”标准的定位和要求，以城市轨道交通用橡胶弹簧隔振器的特性及用户关注点，分析产品材料、生产工艺、过程控制等关键因素，制定本标准要求，在编制过程中广泛征求、采纳各利益相关方的意见和建议，在确保标准先进性的同时具有可行性、公正性。

本标准着重规定了城市轨道交通用橡胶弹簧隔振器的稳定性(拉伸强度、压缩永久变形)、耐用性（热空气老化、耐碱性、耐磨性能、疲劳性能）等，在技术指标方面，达到国内一流，国际先进水平。

本标准的文字表达努力做到准确、简明、易懂，结构合理，逻辑严谨，内容全面。

4.2 主要内容及确定依据

4.2.1主要内容

本文件规定了弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴的术语和定义、结构与型号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、质量承诺。

4.2.2确定依据

主要以Q/CR 510《30t轴重重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件技术条件》，TJ/GW 152-2016《客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件暂行技术条件》、GB/T 38695-2020《城市轨道交通无砟轨道技术条件》、TB/T 3515.3 -2018《弹性支承块式无砟轨道部件第3部分：橡胶靴套》为基础，并结合了企业和国内同行业产品的特点以及实用性，并严格按照浙江制造标准“国内一流、国际先进”的要求进行制订。标准中设计的各项技术指标要求，基本都有对应的国家标准、行业标准可进行相关的检测，本标准的内容均可验证、可核实、可检测。

4.2.2.1标准名称及标准适用范围

标准名称：弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴/Rubber boots for low vibration track ;

适用范围：标准规定了弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴的术语和定义、结构与型号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、质量承诺。

标准适用于弹性支承块式无砟轨道用橡胶套靴。

4.2.2.2术语和定义

GB/T 38695界定的术语和定义适用于本文件。

4.2.2.3基本要求

按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺设备、检验检测等产品全生命周期方面内容。

4.2.2.4技术要求

本标准编写时根据Q/CR 510《30t轴重重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件技术条件》，TJ/GW 152-2016《客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件暂行技术条件》、GB/T 38695-2020《城市轨道交通无砟轨道技术条件》、TB/T 3515.3 -2018《弹性支承块式无砟轨道部件第3部分：橡胶靴套》主要的核心技术指标为基础，提升了稳定性、耐用性、具体指标见标准表1和表2，同国行标对比不同之处在于：

1）稳定性：当橡胶的一些基本性能降低后会导致原材料品质下降，造成生产过程的波动，因此需对基本性能进行提高。拉伸强度由≥12 MPa提升至≥12.5 MPa；200%定伸应力由≥8.5 MPa提升至≥9 Mpa；国标的压缩永久变形≤25%、国铁企标的压缩永久变形≤22.5%、行标的恒定压缩永久变形≤20%统一整合提升为压缩永久变形≤20%。

2）耐用性：考虑隧道内各种环境如高温、混凝土碱性、磨损、以及使用次数对橡胶套靴的影响，对橡胶套靴的使用要求更高，故对相应指标进行提升。热空气老化后拉伸强度≥10 MPa提升至≥12 Mpa；热空气老化后硬度变化≤8%提升至≤5%；热空气老化后静刚度变化率国标未规定，参考行标规定≤10%；耐碱性（体积变化）≤5%提升至≤3%；耐磨性（阿克隆磨耗）≤0.6 cm3提升至≤0.5 cm3；国行标未规定疲劳后静刚度变化率和疲劳后厚度变化，参考国铁企标新增疲劳后静刚度变化率≤15%，疲劳后厚度变化≤10%。

4.2.2.5试验方法

与Q/CR 510、TJ/GW152保持一致。

4.2.2.6检验规则

与Q/CR 510、TJ/GW152保持一致。

4.2.2.7 标志、包装、运输与贮存

标志、包装、运输与贮存规定要求同与Q/CR 510、TJ/GW152保持一致

4.2.2.8质量承诺

根据“浙江制造”标准“精诚服务”的要求，增加了质量承诺的内容。

5 标准先进性体现

5.1 型式试验内规定的所有指标对比分析情况

5.1.1稳定性

◆说明：在Q/CR 510与TJ/GW 152 两份标准的基础上，提高了拉伸强度、200%定伸、压缩永久变形等。超过国内外一流先进企业产品的控制要求。

◆目的：提升产品的质量、提高产品的基本性能稳定性。

◆指标对比：

| 质量特性 | 指标项目 | 国家标准 GB∕T 38695-2020 | 国铁企标 （Q/CR-510、TJ/GW 152) | 行业标准 TB∕T 3515.3-2018 弹性支承块式无砟轨道部件第3部分：橡胶靴套 | 拟制定浙江制造标准 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | 拉伸强度 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12.5 | 提高橡胶的拉伸强度，有利于橡胶制品使用寿命的增加 |
|  | 200%定伸 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥9 | 有利于增加产品的抗撕裂性 |
|  | 压缩永久变形 | ≤25 | ≤22.5 | / | 压缩永久变形 ≤20 | 使产品具有更高的回弹恢复性能，提高了产品的稳定性 |
|  | 恒定压缩永久变形 | / | / | ≤20 |  |  |

5.1.2耐用性

从热空气老化、耐碱、阿克隆磨耗、疲劳后刚度变化等性能进行提升。

◆目的：提高产品耐用性，提升产品的质量，提升产品使用寿命周期、满足国内外市场应用需求。

◆指标对比：

| 质量特性 | 指标项目 | 国家标准 GB∕T 38695-2020 | 国铁企标 （Q/CR-510、TJ/GW 152) | 行业标准 TB∕T 3515.3-2018 | 拟制定浙江制造标准 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐用性 | 热空气老化后拉伸强度 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | 提高了产品抗老化性，老化后性能更加稳定。 |
|  | 热空气老化后硬度变化 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 |  |
|  | 热空气老化后静刚度变化率 | 未规定 | ≤20 | ≤10% | ≤10 |  |
|  | 耐碱性（体积变化） | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | 提高了环境对产品的影响 |
|  | 耐磨性（阿克隆磨耗） | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | 提高耐磨性能，不容易磨损 |
|  | 疲劳后静刚度变化率 | 未规定 | ≤20 | 未规定 | ≤15 | 提高了产品疲劳性能，寿命增加 |
|  | 疲劳后厚度变化 | 未规定 | ≤10% | 未规定 | ≤10% | 提高了产品疲劳性能，寿命增加 |

5.2 基本要求的先进性

根据“浙江制造”相关要求而定，从实施浙江制造的重大意义出发，对“精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务”等 16 字方针进行深入理解分析。按照“浙江制造”品质卓越、自主创新、产业协调、社会责任四个方面的基本理念，确定了标准基本要求中的具体内容。

5.2.1设计研发

应具备模拟仿真、模流分析的能力，用于产品设计研发。拥有产品配方知识产权，可对成型模具和生产工艺参数进行合理性验证。技术人员应掌握专业技术知识，能胜任产品设计、工艺工装、过程控制和检测等各方面工作，并具有一定的质量管理知识。。

    - 原材料

本标准规定橡胶部分的原材料以三元乙丙橡胶主要成分，不应使用再生胶。

    - 工艺设备

- 橡胶材料配料采用自动配料生产线，生产线应自动称量、自动流转、自动复核总量。密炼设备采用自动炼胶控制系统，每种材料应自动计量并投料，精度±1%；设备可根据设定的温度和时间可自动匹配调整。硫化采用自动硫化装置，硫化机应具备自动合模升压、排气、保压等功能，温度控制在±3℃。

5.2.4 检验检测

应具备静刚度、疲劳性能、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、耐臭氧性能进行检测的能力。要求拉力试验机、动静态疲劳试验机、称量等设备精度均达到1级，老化试验箱温度均匀度达到3℃。

  - 质量承诺的先进性

标准规定每批货物应附制造商质量保证书，如质量问题，制造商应负责包修或免费更换。客户对产品质量提出诉求时，制造商应在8小时做出响应，48小时内给出解决方案。在规定的运输与贮存条件下，自生产之日起在3年的贮存期内，产品性能应符合本标准的规定。

综上所述，本标准关键技术指标高于国家标准，并达到同类产品国际先进要求，产品真材实料、客户至上、工艺控制、环保耐用，符合“浙江制造”的“精良选材、精心设计、精工制造、精诚服务”的内涵要求。

5.4标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

产品设计通过仿真模拟软件，评估产品预期的性能和失效模式，经过不断验证采取最优的设计方案，满足高端市场及客户的需求。

在生产过程中，采用全流程分布控制系统对过程的工艺参数及质量特殊进行动态实时监控，生产设备在安装防护、电控系统、压力容器等规定符合相关安全制造要求，同时废气具备回收处置能力、处理后达到GB/T 3095 中规定的二级标准要求。

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1 目前国内执行的标准有：

GB/T 38695-2020   城市轨道交通无砟轨道技术条件

TB/T 3515.3 -2018  弹性支承块式无砟轨道部件第3部分：橡胶靴套

TJ/GW 152-2016  客货共线铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件暂行技术条件

Q/CR 510-2016  30t轴重重载铁路隧道内弹性支承块式无砟轨道用部件技术条件

6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

无。

6.3 本标准引用了以下文件：

GB/T 443-1989  L-AN 全损耗系统用油

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1682  硫化橡胶低温脆性的测定  单试样法

GB/T 1689  硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

GB/T 1690  硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 7762  硫化橡胶或热塑性橡胶  耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

GB/T 9258.1  涂附磨具用磨料 粒度分析 第1部分：粒度组成

GB/T 38695  城市轨道交通无砟轨道技术条件

7社会效益

国内外市场对橡胶套靴的需求不断提升。拟制定标准提升了拉伸强度、压缩永久变形、撕裂强度（裤形）、橡胶与金属粘合性能、疲劳性能等，新增低温脆性指标。本标准有利于规范相关企业生产水平，且天铁是浙江省内的行业先锋，一直处于领头羊角色，是周边企业效仿的楷模，具备业内推广性。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

无

9 废止现行相关标准的建议

无

10 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。依据《中华人民共和国标准化法》界定为推荐性标准，本标准发布后鼓励企业自愿采用。

11 贯彻标准的要求和措施建议

本标准批准发布后由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）（待定）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12 其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴》标准研制工作组

2022年10月