《TPU自动充气床垫》

“浙江制造”标准编制说明

1.项目背景

我国户外运动起步较晚，发展空间广阔。国内户外运动市场经历了萌芽阶段、初创阶段、培育阶段，实现了行政化主导到商业化、大众化转变。据中国户外联盟（COA）统计，目前我国每年有1.3亿人参与徒步旅行、户外休闲等泛户外运动（占总人口的9.5%），有6000万人参与登山、攀岩、徒步等运动（占总人口的4.38%），但仍与美国50%的户外运动参与率差距较大，具有广阔的发展空间。

TPU自动充气床垫是户外用品的一种，可供体育、旅游、休息之用。与本产品相关的现行标准有QB/T 4839-2015 《软体家具 发泡型床垫》和HG／T 3501-2003 《橡胶涂覆织物 气床垫》，其中QB/T 4839-2015适用于发泡型床垫，HG／T 3501-2003适用于橡胶涂覆织物制造的气床垫，而本产品TPU自动充气床垫是一种内有海绵芯料的气床垫，由于原材料、工艺、结构不同，现行的行标并不完全适用于本产品，无法全面地规定TPU自动充气床垫的性能。本标准参考了行标的部分项目指标，在行标的基础上，结合本产品的特点，新增了自动充气性能、充放气性能、爆破强度、静压性能、滚动性能、耐高温性能等要求，并提升了尺寸偏差、面料物理耐摩擦色牢度、芯料拉伸强度、气密性、耐压强度等项目的要求。因此编制“浙江制造”标准《TPU自动充气床垫》，有利于规范相关企业TPU自动充气床垫生产制造水平，使产品达到“国内一流，国际先进”水平。

2.项目来源

由浙江大自然户外用品股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经立项论证通过并印发了《关于发布2021年第二批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划》（浙品联〔2021〕6号）（待定），项目名称：《TPU自动充气床垫》

3.标准制定工作概况

3.1 标准制定相关单位及人员

3.1.1 本标准主要起草单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

3.1.2 本标准参与起草单位：

3.1.3 本标准起草人为：

3.2 主要工作过程

3.2.1 前期准备工作

按照浙江省品牌建设联合会的项目计划和浙江省市场监督管理局制定地方标准的工作程序，浙江大自然户外用品股份有限公司协调行业专家，检测机构专家、标准化专家、标准参与单位等组成了标准研制小组。经工作组充分讨论，明确了标准研制重点和提纲，并明确了各参与单位或人员的职责分工、标准的研制计划和时间进度安排。

各参与单位或人员职责分工

本标准主要起草人：

主要起草单位负责：数据研讨、调研比对、测试，标准编写，专家联络。

咨询单位负责：组织协调、过程管理、质量与进度控制、与机构联络。

研制计划：鉴于本标准已经立项，另批准发布及公开需要品联会综合考量，因此只对标准起草、征求意见、标准评审做出计划。

2022年9月完成相关资料收集、编制标准草案；

2022年10月初召开启动会、研讨会；

2022年11月初完成征求意见、并根据反馈意见形成标准送审稿；

2022年11月开展标准专家评审会；

2022年11月底根据评审意见完成标准报批稿。

3.2.2 标准草案研制

浙江大自然户外用品股份有限公司承担了标准制定任务后，组织科研人员广泛收集国内外相关标准和资料，根据产品特性、应用特点及用户关注点，广泛征求相关利益方意见，并进行了认真的分析研究。收集了部分国内产品要求，客户及同行业产品要求状况，不断优化调整内部工艺，确保稳定的生产优质的橡胶套靴。

本次标准在起草过程中主要以QB/T 4839-2015 《软体家具 发泡型床垫》和HG／T 3501-2003 《橡胶涂覆织物 气床垫》为基础，在指标体系的设置上，确定了尺寸偏差、面料耐摩擦色牢度、芯料拉伸强度和75%压缩永久变形、自动充气性能、有害物质限量、气密性、耐压强度、充放气性能、爆破强度、静压性能、滚动性能、耐高温性能为关键技术指标。这些核心指标涵盖了产品结构设计、材料、工艺、过程控制、生产设备、测试等关键因素。通过这些关键技术指标的提升，充分体现了“浙江制造”标准的先进性。同时，按照“浙江制造”标准制订框架要求，设置“基本要求”、“质量承诺”等条款，明确设计、原材料、工艺控制、检验检测等产品全生命周期的相关要求。

经过工作小组高效有序的工作，于9月完成了《TPU自动充气床垫》团体标准草案，在10月13日召开了标准启动会暨研讨会。会议研讨情况如下：

1、	增加关于“软质聚氨酯泡沫塑料”的术语和定义；

2、	完善“基本要求”内容的描述，增加工艺、设备先进性内容；

3、	“尺寸偏差”修改为“尺寸及偏差”，增加尺寸范围要求；

4、	“技术要求”中整合分类各个性能，优化结构；

5、	建议有害物质限量引用国标；

6、	“爆充性能”修改为“爆破强度”；

7、	完善试验方法，如增加试验条件、仪器步骤等，并优化语句表述；

8、	修改型式检验合格判定规则。

9、	参考行标完善“运输和贮存”要求。

3.2.3 征求意见

暂无

3.2.4 专家评审

暂无

3.2.5 标准报批

暂无

4 标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1 编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。通过不断的市场调研，尤其重点针对国内外一流产品的结构、数据、性能进行分析，把握行业未来的发展趋势和特殊要求，在TPU自动充气床垫各项性能上采用高标准高要求，在各项参数上高于行业标准，在设计，原材料、生产工艺、生产设备等多方面提出较高的要求，对产业今后的发展具有指引性作用。

本标准根据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，并按照“浙江制造”标准的定位和要求，以TPU自动充气床垫的特性及用户关注点，分析产品材料、生产工艺、过程控制等关键因素，制定本标准要求，在编制过程中广泛征求、采纳各利益相关方的意见和建议，在确保标准先进性的同时具有可行性、公正性。

本标准着重规定了TPU自动充气床垫的尺寸精度（长宽高偏差、对角线偏差）、面料物理性能（面料耐摩擦色牢度）、芯料物理性能（芯料拉伸强度和75%压缩永久变形）、便利性（自动充气性能）、环保性（有害物质限量）、可靠性（气密性、耐压强度、充放气性能、爆破强度、静压性能、滚动性能、耐高温性能）等，在技术指标方面，达到国内一流，国际先进水平。

本标准的文字表达努力做到准确、简明、易懂，结构合理，逻辑严谨，内容全面。

4.2 主要内容及确定依据

4.2.1主要内容

本文件规定了TPU自动充气床垫的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存与运输以及质量承诺。

4.2.2确定依据

主要以QB/T 4839-2015 《软体家具 发泡型床垫》和HG／T 3501-2003 《橡胶涂覆织物 气床垫》为基础，并结合了企业和国内同行业产品的特点以及实用性，并严格按照浙江制造标准“国内一流、国际先进”的要求进行制订。标准中设计的各项技术指标要求，基本都有对应的国家标准、行业标准可进行相关的检测，本标准的内容均可验证、可核实、可检测。

4.2.2.1标准名称及标准适用范围

标准名称：TPU自动充气床垫/TPU automatic inflatable mattress;

适用范围：规定了TPU自动充气床垫的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存与运输以及质量承诺。

标准适用于内芯为软质聚氨酯泡沫塑料材料，具有自动充气功能的TPU自动充气床垫。

4.2.2.2术语和定义

GB/T 38695界定的术语和定义适用于本文件。

4.2.2.3基本要求

按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺设备、检验检测等产品全生命周期方面内容。

4.2.2.4技术要求

本标准编写时根据QB/T 4839-2015《软体家具 发泡型床垫》和HG／T 3501-2003《橡胶涂覆织物 气床垫》主要的核心技术指标为基础，提升了尺寸精度、面料物理性能、芯料物理性能、便利性、安全环保性、可靠性，具体指标见标准表1和表2，同国行标对比不同之处在于：

1）尺寸偏差：长宽度偏差符合要求更高的发泡型床垫要求为±10mm；高度偏差、对角线偏差要求皆提升，高度偏差从QB/T 4839-2015的±15mm提升为±5mm，对角线偏差由QB/T 4839-2015单人≤20mm，双人≤25mm提升为单人≤10mm，双人≤20mm。尺寸偏差小，产品外形稳定

2）面料物理性能：面料耐摩擦色牢度要求提升，QB/T 4839-2015规定面料耐摩擦色牢度≥3级，本标准规定干磨擦：10次循环 Light浅色/Medium中色≥4；Dark暗色/Vivid深色≥3-4；湿磨擦：10次循环Light浅色≥4；Medium中色/Dark暗色≥3-4；Vivid深色≥3，耐磨不易变色。

3）芯料物理性能：芯料拉伸强度提升，QB/T 4839-2015规定拉伸强度≥80kpa，本标准按海绵倍数分为≥80kpa，≥90kpa，≥100kpa三个层级；新增75%压缩永久变形≤8%，芯料不易变形、舒适。

4）自动充气性能：新增自动充气性能要求，自动充气到厚度80%时少于15分钟，可不借助充气装置，自动充气需要时间较短，使用方便。

5）为提升产品可靠性，新增充放气性能、爆破强度、静压性能、滚动性能、耐高温性能，气密性比HG／T 3501-2003要求提升10%；耐压强度要求提升，稳压1 min条件提升为稳压2h。气床垫难以充爆、耐压、耐滚动、耐60℃高温，不易破损漏气。

4.2.2.5试验方法

新增指标根据产品特点编写试验方法。

4.2.2.6检验规则

参考QB/T 4839-2015《软体家具 发泡型床垫》编写。

4.2.2.7 标志、包装、运输与贮存

参考HG／T 3501-2003《橡胶涂覆织物 气床垫》编写。

4.2.2.8质量承诺

根据“浙江制造”标准“精诚服务”的要求，增加了质量承诺的内容。

5 标准先进性体现

5.1 型式试验内规定的所有指标对比分析情况

5.1．1尺寸精度

- 说明：长宽高偏差根据产品大小设置不同要求，指标均比行标要求提升。

- 目的：提升产品的精度，使产品外形尺寸稳定。

| 质量特性 | 指标项目 |  | QB/T 4839-2015 软体家具 发泡型床垫 | HG／T3501-2003 橡胶涂覆织物 气床垫 | 拟制定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸精度 | △L | 单位mm | -10，+10 | L≤1800,△L±25 L＞1800,△L±35 | L＜1800,△L±5 L≥1800，△L±10 |
|  | △W |  | -10，+10 | A型650≤W≤760,△W±20 B型1200≤W≤1300,△W±25 | W＜500，△W±5 W≥50，△W±10 |
|  | △H |  | -15，+15 | H=80，△H±10 | H＜50，△H±5% H≥50，△H±10% |

5.1.2面料稳定

◆说明：根据不同的色彩，细化并提高耐摩擦色牢度要求。

◆目的：使产品面料更加稳定，不易掉色、变色。

| 质量特性 | 指标项目 | QB/T 4839-2015 软体家具 发泡型床垫 | HG／T3501-2003 橡胶涂覆织物 气床垫 | 拟制定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面料稳定 | 面料物理性能 | 面料耐摩擦色牢度≥3级 | / | （1）干磨擦：10次循环 Light浅色/Medium中色≥4；Dark暗色/Vivid深色≥3-4 |
|  |  |  | / | （2）湿磨擦：10次循环Light浅色≥4；Medium中色/Dark暗色≥3-4；Vivid深色≥3 |

5.1.3芯料可靠舒适

◆说明：细化并提高了对于芯料拉伸强度的要求，拉伸强度根据不同倍数海绵分为≥80kpa，≥90kpa，≥100kpa三个层级。新增了75%压缩永久变形≤8%的要求。

◆目的：使芯料不易变形，舒适可靠。

| 质量特性 | 指标项目 | QB/T 4839-2015 软体家具 发泡型床垫 | HG／T3501-2003 橡胶涂覆织物 气床垫 | 拟制定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯料可靠舒适 | 芯料（软质聚氨酯泡沫塑料）物理性能 | 拉伸强度≥80kpa | / | 14/16/18/19倍海绵≥80kpa |
|  |  |  |  | 20/21/23/30倍海绵≥90kpa |
|  |  |  |  | 24/50倍海绵≥100kpa |
|  |  | / | / | 75%压缩永久变形≤8% |

5.1.4便利性

◆说明：新增自动充气性能，该指标体现了本产品可自动充气的特点。

◆目的：可不借助充气装置，自动充气需要时间较短，使用方便，适宜户外携带。

| 质量特性 | 指标项目 | QB/T 4839-2015 软体家具 发泡型床垫 | HG／T3501-2003 橡胶涂覆织物 气床垫 | 拟制定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便利性 | 自动充气性能 | / | / | 自动充气到厚度80%时少于15分钟 |

5.1.5安全环保

◆说明：扩充了对安全环保方面的要求，新增有害物质限量符合GB/T 26125标准要求。

◆目的：保护人体和环境健康，体现绿色制造，符合国际安全环保要求，打破贸易壁垒。

| 质量特性 | 指标项目 | QB/T 4839-2015 软体家具 发泡型床垫 | HG／T3501-2003 橡胶涂覆织物 气床垫 | 拟制定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全环保 | 甲醛释放量 | ≤0.050mg/m2 | / | 符合GB/T 26572-2011要求 |
|  | 环保要求 | / | / |  |

5.1.6可靠性

◆说明：提高了气密性和耐压强度指标要求，由于产品结构不同，行标仅作为指标项目参考，具体指标根据本产品特点制定。另外新增了充放气性能、爆充性能、静压性能、滚动性能、耐高温性能。

◆目的：提升产品可靠性，难以充爆、耐压、耐滚动、耐高温，不破损漏气。

| 质量特性 | 指标项目 | HG／T 3501-2003 橡胶涂覆织物 气床垫 | 拟制定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可 靠 性 | 气密性 | 充气6.7KPa停放12h，压力不少于4.7KPa，同时不能出现异常现象。 （压力损失少于30%） | 充气4-8KPa停放12h，压力损失少于20%Kpa。 |
|  | 耐压强度 | A型：盒式点状，P=13.3KPa A型：平面式管状，P=14.6KPa B型：盒式点状，P=12KPa B型：平面式管状，P=13.3KPa 上述均稳压1min结构无损伤。 | 耐压强度P=13-15KPa 稳压2h,结构无损伤 |
|  | 充放气性能 | / | 充气不少于5KPa，N≥200次，无漏气、破损 |
|  | 爆破强度 | / | 一、平板形：四周凸凹形（如车载垫子）P＞20KPa；四周平直形（如常规垫子）P＞30KPa 二、竖打孔，侧打孔：爆充性能需要实际试验确定，但不少于15KPa。 |
|  | 静压性能 | / | 均匀承载单人床100Kg、双人床200Kg，特殊要求可到300kg，24h不损坏。 |
|  | 滚动性能 | / | 滚动次数N≥200-1000次（常规做200次，特殊要求可到1000次），无损坏。 |
|  | 耐高温 | / | 60℃环境下无损坏或漏气现象 |

5.2 基本要求的先进性

根据“浙江制造”相关要求而定，从实施浙江制造的重大意义出发，对“精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务”等 16 字方针进行深入理解分析。按照“浙江制造”品质卓越、自主创新、产业协调、社会责任四个方面的基本理念，确定了标准基本要求中的具体内容。

5.2.1设计研发

应考虑人体工效学原理，满足使用过程中舒适性要求，采用计算机等辅助工具对产品进行轻量化设计，保证使用者安全、健康，建立产品工艺数据库，持续改进设计的能力及核心团队。

    - 原材料

    - 工艺设备

- 在产品备料过程中，应运用自动裁床进行开料。在产品丝印过程中，应运用烘干机、烫印机、自动印刷机、喷印机进行丝印。在产品成型过程中，应运用热压机、高频机进行成型。在产品缝制过程中，应采用智能自动套结车，自动电脑车等设备对产品进行缝制。

5.2.4 检验检测

应具备尺寸偏差、面料物理性能、芯料物理性能、自动充气性能、气密性、耐压强度、充放气性能、爆充性能、静压性能、滚动性能等项目的检测能力。应配备钢尺、卷尺、测厚仪、电子天平、电子万能试验机(拉力机)、自动充放气循环测试仪、砝码、滚动机、海绵透气测试仪、海绵硬度测试仪等检测设备。

  - 质量承诺的先进性

标准规定每批货物应附制造商质量保证书，如质量问题，制造商应负责包修或免费更换。客户对产品质量提出诉求时，制造商应在8小时做出响应，48小时内给出解决方案。在规定的运输与贮存条件下，自生产之日起在3年的贮存期内，产品性能应符合本标准的规定。

综上所述，本标准关键技术指标高于国家标准，并达到同类产品国际先进要求，产品真材实料、客户至上、工艺控制、环保耐用，符合“浙江制造”的“精良选材、精心设计、精工制造、精诚服务”的内涵要求。

5.4标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

产品设计过程中采用计算机等辅助工具对产品进行轻量化设计，保证使用者安全、健康，建立产品工艺数据库。产品生产过程中，备料、丝印、成型、缝制皆采用自动化设备，具有自动化生产线。

产品原辅料选择安全环保面料，成品有害物质限量符合国家安全环保要求。

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1 目前国内执行的标准有：

QB/T 4839-2015  软体家具 发泡型床垫

HG／T 3501-2003  橡胶涂覆织物 气床垫

6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

无。

6.3 本标准引用了以下文件：

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 6344  软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定

GB/T 6669-2008  软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 26125  电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

7社会效益

国内外市场对TPU自动充气床垫的需求不断提升，而国内现行相关标准QB/T 4839-2015、HG／T3501-2003并不完全适用，行业急需一个统一的标准来规范TPU自动充气床垫生产。拟制定标准新增了75%压缩永久变形、自动充气性能、充放气性能、爆充性能、静压性能、滚动性能、耐高温性能等要求，提高了尺寸偏差、面料物理耐摩擦色牢度、芯料拉伸强度、气密性、耐压强度指标，并增加了符合符合ROHS、REACH标准的要求。本标准有利于规范相关企业TPU自动充气床垫生产水平，且大自然是浙江省内气床垫产业的行业先锋，一直处于领头羊角色，是周边企业效仿的楷模，具备业内推广性。

8 重大分歧意见的处理经过和依据

无

9 废止现行相关标准的建议

无

10 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。依据《中华人民共和国标准化法》界定为推荐性标准，本标准发布后鼓励企业自愿采用。

11 贯彻标准的要求和措施建议

本标准批准发布后由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）（待定）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12 其他应予说明的事项

标准中无相关涉及专利的说明。

《TPU自动充气床垫》标准研制工作组

2022年10月