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受伊犁哈萨克自治州自然资源局委托，四川省地质矿产勘查开发局四0五地质队对伊宁市巴彦岱镇铁厂沟1号砖瓦用页岩矿进行了地质普查工作，2021年5月5日向新疆维吾尔自治区地质学会（以下简称地质学会）提交送审了《伊宁市巴彦岱镇铁厂沟1号砖瓦用页岩矿进行了地质普查报告》。编制单位承诺报告内容真实有效。地质学会按照审查目的和矿种设置了专家组成方案，通过摇号确定了该报告审查专家组。审查专家组成员分别对该报告进行了审阅，提交了个人署名审查意见。2021年6月21日，地质学会在乌鲁木齐市主持召开审查会议对报告进行了审查。会上，编制单位介绍了报告主要内容，与会专家及代表对报告进行了评论，经充分讨论形成了会议审查意见。会后，报告编制单位依据会议审查意见，对报告进行了多次修改补充。于2021年8月2日地质学会招开会议对该报告进行了复审，编制单位根据复审意见修改补充完善后，经复核，修改后的报告符合审查要求，形成对本报告的审查意见。

一、矿区概况

（一）位置、交通、自然地理

伊宁市巴彦岱镇铁厂沟1号砖瓦用页岩矿位于伊宁市349°方向直线距离约15.5千米。矿区中心地理坐标：东经81°14′08″，北纬44° 02′38″（CGCS2000坐标系）。行政区划隶属伊宁市管辖。
矿区有简易公路与西侧0.5千米处有铁厂沟乡村公路相连，沿铁厂沟乡村公路向南10千米与国道218柏油路相连，交通较为便利。

矿区位于博罗科努山南坡伊犁河北岸低山丘陵地带，海拔高度860m

～770m左右，地势南高北低。
矿区为北温带大陆性气候，伊宁市是伊犁盆地气候最温和的地方，历年最高平均气温为24.9℃，最低为-16.8℃，绝对最高气温为40.1℃，最低为-36.6℃。最大风速为24m/秒，风向SW；日最大降水量为37mm，最大积雪厚度79cm,10月开始结冻，翌年3月中、下旬解冻。十月份开始下雪，五、六月份为雨季，时有冰雹，七、八、九月三个月平均气温可达28°C，由于温室效应，近年气温有所升高。

（二）矿权设置情况

伊宁市巴彦岱镇铁厂沟1号砖瓦用页岩矿拟设采矿权范围是《新疆维吾尔自治区伊宁市矿产资源规划（2015-2020）》中拟设采矿权伊宁市巴彦岱镇铁厂沟1号页岩矿(N18)，规划开采矿种为砖瓦用页岩，拟设采矿权经过矿产规划审查批复，不存在与各生态保护区等各类特殊功能区重叠现象。
拟设采矿权范围由4个坐标拐点圈定的不规则四边形，面积0.096
km2，拟设采矿权坐标见表。
本次普查区范围与拟设矿区范围一致，资源量估算标高+854米至+776米。

（三）地质概况

1、地层
矿区出露的地层简单，主要为侏罗系下统八道湾组下亚组(J1ba)和第四系。
侏罗系下统八道湾组下亚组(J1ba) 分布于矿区西南侧露天采坑及矿区中部斜坡地带，主体颜色为浅灰—灰黑色，在3线附近露头从下到上层序和岩性为：页岩、粉砂质页岩偶夹薄层状细砂岩（砂岩层厚约）、页岩。偶夹的薄层状细砂岩层厚度小于0.30m，一般为0.15米左右。页岩、粉砂质页岩岩体即为矿体，拟设采矿权范围内可见厚度及露天采坑揭露厚度大于60米，未见底。矿区北部、南东部被第四系地层覆盖。
2、构造
矿区位于界梁子—干沟背斜南翼，总体呈向南倾斜的单斜构造，由于矿区第四系风积黄土面积覆盖较大，基岩仅在矿区斜坡及露天采坑之内出露，地层走向近东西，倾向130～190°之间，倾角一般在12～20°之间，多在14-18°左右，地层产状不稳定，沿走向和倾向均有波状起伏变化，局部有看似舒缓的褶皱构造，未见断裂构造出露。
3、岩浆岩
矿区内未见岩浆岩出露。
（四）矿体特征

矿体产于侏罗系下统八道湾组下亚组（J1ba）地层中，矿体赋存在侏罗系下统八道湾组下亚组的页岩、粉砂质页岩。矿体呈泥质结构，矿体呈薄层状、页理状构造，断口参差状，遇水有滑腻感，主要矿物成分伊利石、蒙脱石、水铝英石等粘土类矿物，含少量石英、长石及云母，矿体整体连续，产状较稳定，一般在130～190°∠15～25°。
矿体南东部、北部被第四系覆盖。拟设采矿权范围内露天采坑及斜坡地带矿体直接出露于地表呈东西向展布，地表出露长度470米，宽50-120米，露天采坑揭露矿体厚度大于60米，采坑底部仍为矿体，未见底。

（五）矿石质量

1、矿石结构、构造及矿物组分

矿石呈灰-灰黑色，泥质结构、含粉砂泥质结构，呈薄层状、页理状构造，矿石的矿物成分主要为伊利石、蒙脱石、水铝英石等粘土类矿物，含少量石英、长石及云母。
2、矿石化学成分

矿石化学成分主要为铁、氧元素为主，其次为二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化镁、氧化钙等。根据本次施工的浅井所取5个化学基本分析样及露天采坑内出露矿体所取的2个化学分析样，分析化学成分结果平均值：SiO2：57.55%、Al2O3：17.87%、Fe2O3：7.51%、CaO：0.96%、MgO：2.37%、S03：0.19%、K2O：2.81%、Na2O：1.22%。
矿石化学成分基本满足2014年3月地质出版社出版的《矿产资源工业要求手册（2014修订本）》关于砖瓦粘土岩类矿床地质勘查一般参考工业指标的要求。
3、矿石物理性能
本次工作未对矿石的物理性能进行采样试验，矿石物理性能通过对矿区附近开采同一类型矿石的新疆旭君新型环保建材有限公司砖厂进行类比。通过类比，可以确定新疆旭君新型环保建材有限公司砖厂所开采的矿体与拟设采矿权范围内的矿体从赋存于同一地层，矿体的岩性、结构构造、化学成分一致。由此可以确定矿石的物理性能满足2014年3月地质出版社出版的《矿产资源工业要求手册（2014修订本）》关于砖瓦粘土岩类矿床地质勘查一般参考工业指标的要求。

4、矿石类型

矿石自然类型为沉积型页岩，根据《矿产工业要求参考手册（2014修订本）》,初步确定该矿为砖瓦粘土岩类砖瓦用页岩矿。综上所述,该砖瓦用页岩矿属于中等可塑性粘土，符合砖瓦用的要求。

5、（共）伴生矿产综合评价

矿区内无共（伴）生矿产。
6、放射性
根据本次采取的2个放射性分析样品检测结果，矿石的放射性满足2014年3月地质出版社出版的《矿产资源工业要求手册（2014修订本）》关于砖瓦粘土岩类矿床地质勘查一般参考工业指标的要求。

（六）矿石加工技术性能
该矿石为砖瓦用页岩矿，矿石开采时无需进行选矿，直接加工破碎即可使用，属易加工、易碎矿石。根据多孔砖烧制试验结果及新疆旭君新型环保建材有限公司砖厂生产情况调查类比。矿体产于赋存于同一地层，矿石的岩性、结构构造、化学成分、物理性能基本一致。
矿石加工技术性能工艺流程如下：
页岩→破碎→胶带机运输→加混合料（粉煤灰或煤矸石）→加水搅拌→陈化→制坯→烘干→烧制→焙烧→降温→成品砖。
（七）开采技术条件

1、水文地质条件

根据地下水赋存条件和水力特征，矿区内的地下水类型为第四系松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。
矿区地下水的补给来源主要为大气降水。矿区气候干燥，降水稀少，蒸发量大，且降水多集中在夏季高温季节，大部分降水被蒸发和排泄至沟谷中，仅有少部分降水渗入地下补给地下水，地下水补给条件差。排泄以大气蒸发为主。矿区水文地质类型为较简单型。

2、工程地质条件

矿体上覆第四系上更新统风积黄土层，露天开采区内斜坡上矿体直接出露于地表，厚度较稳定，由页岩、粉砂质页岩组成，结构严密。岩层单一，无新的地质构造现象。矿区地形起伏较小，矿体出露面积较大，周围沟谷不发育，自然排水条件良好。由于当地气候异常干燥少雨，正常情况下只要做好防水、排水工作，对矿山开采不会产生影响。利用推土机直接进行露天开采，矿层内无节理、裂隙及断裂构造，采坑最终台阶高约5米，边坡角在小于45°的情况下，可形成稳定的边坡。总体看，矿山开采条件良好，因此该矿床工程地质条件属简单类型。
3、环境地质条件

矿区地震设防基本烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度为0.20g，属次不稳定区，现状地质灾害不发育，矿石化学成分基本稳定，无放射性危害，无重大污染源。露天开采将形成采坑，对地形地貌造成损毁，对地质环境影响有一定影响。

二、矿区地质勘查工作
（一）以往地质勘查工作

五十年代末六十年代初，新疆地矿局原663队、742队、伊力队、煤田地质勘探公司160队、冶金703队、519队等地质单位对煤、铅、锌做地质勘探评价工作。
1988年和1995年由新疆地矿局区调大队按1:20万分幅对L-44-XXXII(霍城幅)、L-44-XXXIV(赛里木湖幅)和K-44-III、IV(金泉乡幅、伊宁市幅)进行了1：20万区调工作，编有区域地质和矿产调查报告。由于各地勘单位工作重点不同，仅有新疆地质局区域地质调查大队和苏联保矿部十三航测大队以及伊宁市地质矿产局对该区第四系沉积做过简单的地质调查，工作程度相对较低。。

（二）矿山开发利用简况
拟设采矿权范围内存在一个露天采坑，该采坑位于矿区西南部，采坑长约长约280m，宽约100m的露天采坑，露天采坑最高标高828m,最低开采标高为776m，相对高差约52m。该采坑是由于2020年以前伊犁州黑蜂保护区原因限制，伊宁市为保障社会经济发展，批准新疆旭君新型环保建材有限公司砖厂作为临时采矿场而形成的。由于缺少相关资料，露天采坑采出资源量已无法统计。

（三）本次工作情况

1、本次地质普查工作情况

本次地质普查工作始于2021年3月，2021年5月底完成报告初稿，完成主要实物工作量见表2。
完成主要实物工作量一览表     表2

	工作项目
	单位
	完成
工作量

	1：2000地质测量
	Km2
	0.15

	1:2000地形测量
	Km2
	0.15

	1:1000勘探线测量
	m
	740

	浅井
	m3
	86

	化学分析样
	件
	7

	放射性分析样
	件
	2

	老采坑调查
	个
	1

	烧制试验
	m3
	5


（四）资源量估算及申报情况

1、工业指标

根据2014年3月地质出版社出版的《矿产资源工业要求手册（2014修订本）》关于砖瓦粘土岩类矿床地质勘查一般参考工业指标。
2、资源量估算方法

资源量估算采用平行断面法。

3、估算并申报的资源量
申报的矿区内推断资源量228.41万立方米，另估算了覆盖层方量23.33万立方米，剥采比0.1：1。

三、报告审查情况

（一）审查依据

1、审查技术标准

评审本报告依据的技术标准主要有《固体矿产资源储量分类》（GB/17766-2020），《固体矿产地质勘查报告编写规范》（DZ/T0033-2020）以及2014年3月修编的地质出版社出版的《矿产资源工业要求手册》等。。

2、评审目的

报告的评审目的是为下一步矿权出让提供地质依据。

（二）审查方式

1、审查方式

采用会审。

2、审查基准日

本报告资源量估算结果截至2021年5月1日。

3、审查相关因素的确定

经审核资源量估算范围在拟设采矿权范围内，标高为+854米至+776米。

（三）主要成绩

1、通过地形地质测量、碎步点测量等地质工作，初步查明了矿区的地质特征、矿体的分布、形态、规模和产状，初步查明了矿石的结构构造、矿物组成、类型、物性特征。

2、工程布置基本合理，对矿体的控制达基本到了普查要求。

3、初步查明了矿床的开采技术条件。将矿床确定为水文地质、工程地质条件和地质环境质量简单类型基本合适。

4、采用的工业指标合适，矿体圈连基本合理，资源量估算方法、各种参数的确定基本正确，资源量计算结果基本可靠。

5、报告共9章，附图4张。主要内容基本齐全，资料基本翔实，基本符合有关规范和文件的要求。

（四）存在问题

1、本次工作未对矿石进行物理性能测试，通过类比确定矿石物理性能，建议在后期工作中补充分析物理性能测试。
2、部分地质术语不规范。

3、矿区局部区域控制程度较低，矿山在今后开采过程中要加强对矿区的地质工作，以便更好地指导生产。

（五）矿产资源储量审查专家的主要分歧意见

在本报告审查过程中，矿产资源储量审查专家无分歧意见。

（六）审查结果

同意拟设采矿权围内（标高854～776m）以下砖瓦用页岩矿资源量通过审查：

矿山累计查明资源量为推断资源量228.41万立方米。
四、审查结论

《伊宁市巴彦岱镇铁厂沟1号砖瓦用页岩矿进行了地质普查报告》资料基本齐全，基本达到了普查阶段的要求，报送审查的相关材料符合有关规定，同意该报告通过审查。达到委托审查目的。
附件：

附件1审查专家组成员及参会人员
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