厂家提供：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、 射线探伤机、钢丝绳探伤仪、便携里氏硬度计、台式硬度计、韦氏硬度计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度测量仪、便携式测振仪、各种检测设备耗材配件等。

手机：18611571078

便携式里氏硬度计XH500

一、产品概述：

XH500一体打印型便携式硬度计，主机和打印机一体化设计，方便用户打印测试结果，特别适合外出硬度检测使用，是性价比最高的一款便携硬度计。仪器采用流线型人体工学结构设计，配有标准支架，采用大屏幕OLED 128×64点阵显示器，信息丰富、直观。无死角，方便操作和读值。

适用材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢。

二、功能特点：

- 设计依据标准：《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001；采用D型高精度冲击装置；

- 工业化壳体设计，坚固、小巧、便携、可靠性高，

- 适用于恶劣操作环境，抗震动、冲击和电磁干扰；

- 肖氏（HS）、里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏（HRC/HRB/HRA）、维氏（HV）等7种硬度值实现一次测量，自动转换；

- 大容量镍氢充电电池及充电控制电路，剩余电量指示图标，充电过程指示，可随时了解充电程度；

- 具有开机示值软件校准功能，保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确；

- 可选配7种不同的冲击装置，更换时不需校准，自动识别；

- 可预先设置硬度值上、下限，超限报警；

- 可存储600组测量数值

- 全中文菜单、背光显示、方便操作；

- 可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能，满足质量保证活动和管理的更高要求；

- 连续工作不少于200小时（不开打印时），自动休眠、自动关机等节电功能。

三、技术参数:

- 测量范围：(30.6~102.6)HS、(170-960)HLD，(19-683)HB，(13.5-101.7)HRB，(17.9-69.5)HRC，(59.1-88)HRA，(80-1042)HV

- 测量方向：任意(360°)

- 适用材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢

- 示值误差和示值重复性：D型冲击装置  ±6HLD(示值误差)   ±6HLD(示值重复性)

- 硬度制氏：肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种

- 上下限设置范围：(170-960)HLD

- 示值校准：具有示值软件校准功能

- 数据存储：600组测量值

- 数据接口：USB 2.0

- 工作电压：6V镍氢电池组

- 工作温度：－10℃～＋55℃

- 存储稳定：－20℃～＋75℃

- 外型尺寸：210×85×45mm(主机)

- 重量：0.6KG

- 应用领域：

机加工行业

特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试

模具型腔

重型工件

压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析

实验空间很狭小的工件

轴承及其它零件

金属材料仓库的材料区分

大型工件大范围内多处测量部位的快速检测

- 标准配置：

XH500便携式硬度计主机

冲击装置

里氏硬度块

尼龙刷A

小支撑环

通信电缆

使用说明书

合格证

保修卡

仪器箱

数据传输处理软件