专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

HB-3000B型布氏硬度计

一、产品简介

 HB-3000B布氏硬度仪可测定黑色金属、有色金属、未经淬火钢及质地较软材料及轴承合金材料的布氏硬度；应用范围广，适合于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠。

二、主要技术参数

 试验力：1838.8、2415.8、7355.3、9807、14705、29421牛顿（187.5、250、 500、750、 1000、3000公斤力）

 测量范围：8-650HBW

 试样允许最大高度：230mm

 压头中心至机壁距离：120mm

 电源：交流220V

- 外形尺寸：220*700*850mm

 重量：210kg

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布氏硬度计 |  | 台 | 1 |
| 2 | 大平工作台 |  | 个 | 1 |
| 3 | 小平工作台 |  | 个 | 1 |
| 4 | V型工作台 |  | 个 | 1 |
| 5 | 硬质合金压头 | Φ10 | 个 | 1 |
| 6 | 硬质合金压头 | Φ5 | 个 | 1 |
| 7 | 硬质合金压头 | Φ2.5 | 个 | 1 |
| 8 | 标准布氏硬度块 | 200±50HBS | 块 | 1 |
| 9 | 标准布氏硬度块 | 100±25HBS | 个 | 1 |
| 10 | 附件箱 |  | 个 | 1 |
| 11 | 防尘罩 |  | 本 | 1 |
| 12 | 使用手册 |  | 根 | 1 |
| 13 | 电源线 |  | 份 | 1 |
| 14 | 合格证 |  | 份 | 1 |
| 15 | 读数显微镜 | 20X | 个 | 1 |

装箱单