专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

HB-3000D型电子布氏硬度计

一、产品简介

 触摸屏电子布氏硬度试验主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。该硬度计去除了加荷砝码，采用电子自动加荷系统，具有十级试验力，测试范围更广，精度更高。适用于工厂、车间、试验室、大专院校和科研机构。

试验主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，

去除了加荷砝码，采用电子自动加荷系统，

具有十级试验力，测试范围更广，精度更高

二、主要技术参数

 布氏标尺：HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、

HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000

 试验力：62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(18

39N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)

 试件最大高度：280mm

 最小测量单位：0.01mm

 保荷时间：5~60s

 硬度测试范围：8~650HBW

 总放大倍数：20X

 执行标准：EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2，JJG150

 压头中心到机体距离：150mm

 硬度读取：查表

 电源：AC220+5%,50~60Hz

 外形尺寸(mm)：230*600*920mm

 主机重量：123kg

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布氏硬度计 |  | 台 | 1 |
| 2 | 大平工作台 |  | 个 | 1 |
| 3 | 小平工作台 |  | 个 | 1 |
| 4 | V型工作台 |  | 个 | 1 |
| 5 | 硬质合金压头 | Φ10 | 个 | 1 |
| 6 | 硬质合金压头 | Φ5 | 个 | 1 |
| 7 | 硬质合金压头 | Φ2.5 | 个 | 1 |
| 8 | 标准布氏硬度块 | 200±50HBW 100±25 HBW | 块 | 2 |
| 9 | 读数显微镜 |  | 个 | 1 |
| 10 | 附件箱 |  | 个 | 1 |
| 11 | 防尘罩 |  | 个 | 1 |
| 12 | 使用手册 |  | 本 | 1 |
| 13 | 电源线 |  | 根 | 1 |
| 14 | 合格证 |  | 份 | 1 |