专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

HBS-3000M数显（电子加力）布氏硬度计

HBS-3000M数显（电子加力）布氏硬度计是采用精密的机械结构和微机控制闭环系统的光、机、电一体化产品，也是当今世界上比较先进的布氏硬度计。采用进口元器件保障设备运行更稳定，测试更精准，压痕可在仪器上通过测微目镜直接测量，并能在LCD显示屏显示压痕的直径、硬度值和多种不同硬度转换的对照表。仪器还具有RS232串口送入PC机的终端显示、打印和储存功能。

- 产品机身部分由浇铸工艺一次成型，并经过了长时间的时效处理。相对于拼板工艺，长期使用形变量极小，并可有效适应各种恶劣的环境；

- 汽车烤漆，漆质档次高，抗划伤能力强，使用多年依然光亮如新；

- 结构坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；

- 过载、过位，自动保护，电子加力，无砝码; 试验过程自动化，无人为操作误差;

- 采用电动加卸试验力，由5‰精度的压力传感器进行闭环反馈，ARM32位单片机控制并能对试验力进行自动补偿；

- 配备高性能步进电机自动加卸荷，测试过程中产生的噪音更小；

- 自动输入压痕直径，直接显示硬度值，可实现任意硬度标尺的转换，避免查表的繁琐；

- 配置内置微型打印机，并可选配CCD摄像装置图像处理系统以及视频测量装置；

- 精度符合GB/T231.2、ISO6506-2和美国ASTM E10标准。

测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度；

应用范围广，尤其适用于软金属材料及小型零部件的布氏硬度试验。

测量范围：5-650HBW

试验力：612.9、980.7、1225.9、1838.8、2415.8、4903.5、7355.3、9807、14710.5、29421N（62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf)；

试样允许最大高度：280mm；

压头中心至机壁距离：130mm；

硬度分辨率：0.1HBW；

外形尺寸：560*268*880mm；

电源：AC220V/50Hz；

重量：180Kg。

大平工作台、小平工作台、V型工作台：各1个；

钢球压头：Φ2.5、 Φ5、 Φ10 各 1只;

标准布氏硬度块：2块

# Text boxes

一．产品概述：

二．功能特点：

三．技术参数：

附件箱标配：