厂家提供：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、 射线探伤机、钢丝绳探伤仪、便携里氏硬度计、台式硬度计、韦氏硬度计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度测量仪、便携式测振仪、各种检测设备耗材配件等。

网址：www.saiborx.com    手机：18611571078

一、韦氏硬度计产品概述：

1. 主要用于检测铝合金型材、管材、板材、铝工件及其他软金属的硬度。

2. 新材料、新工艺制造的压针，硬度高，寿命长，互换性好。

3. 高强度的指针，长期使用或错误操作都不易弯曲变形。

4. 锻造材料，表面阳极氧化的上手柄，美观、耐磨、耐污染。

5. 采用精细的零件加工，精密的整机装配，严格的质量检验。

6. 满度点稳定，校正点稳定，指针无“爬行”。

7. 韦氏硬度值可换算成维氏、洛氏、布氏等硬度值，换算方便。

8. 不必取样，对操作技能要求不高，非常适于在生产现场对材料进行快速硬度检测。

9. 属于小型便携式仪器，体积小、重量轻、可单手操作，可快速、方便、无损地测试材料硬度。

10. 符合中国有色标准YS/T420-2004和美国标准ASTM B647-84（2000）。

二、韦氏硬度计应用说明：

一种可现场快速测试铝合金硬度的仪器。使用方便，一卡即可，硬度值直接读出，效率高，可靠性好。

用于快速检测铝合金型材、管材、板材、铝工件及其他软金属的硬度。特别适于在生产现场、销售现场或施工现场对成批产品进行快速、非破坏性的逐件合格检查。

本韦氏硬度计是检验铝合金型材力学性能的首选仪器，符合中国有色标准YS/T420-2004和美国标准ASTM B647-84（2000）。

韦氏硬度计还可用于测试紫铜、黄铜、软钢等。

三、韦氏硬度计仪器特点：

1、压针       新材料、新工艺制造的压针，硬度高，寿命长，互换性好。

2、指针       高强度的指针，长期使用或错误操作都不易弯曲变形。

3、表窗       强度和韧性更好的表窗玻璃，表窗不易破裂。

4、手柄       锻造材料，表面阳极氧化的上手柄，美观、耐磨、耐污染。

5、硬度块     标准硬度块经过标准硬度机检测，附有检测报告。

6、高质量     精细的零件加工，精密的整机装配，严格的质量检验。

7、稳定性好   满度点稳定，校正点稳定，指针无“爬行”。

8、换算方便   韦氏硬度值可换算成维氏、洛氏、布氏等硬度值。

四、韦氏硬度计技术参数：

量程：         0~20HW（相当于20~110HRE）

示值误差：     0.5HW（5~17HW）

重复性误差：   0.5HW（5~17HW）

重量：         0.5kg

五、韦氏硬度计配置情况：

标准配置

主机               1台

韦氏硬度块         1块

备用压针           1支

校正扳手           1个

小螺丝刀           1个

仪器箱             1个

可选附件 ：  压针    韦氏硬度块   校正扳手   表窗玻璃

六、韦氏硬度计仪器选型：