专注于工业无损检测设备   服务电话：400-118-6067

一、赛博瑞鑫XH150一体打印型便携式硬度计概述：

XH150一体打印型便携式硬度计，主机和打印机一体化设计，方便用户打印测试结果，特别适合外出硬度检测使用，是性价比最高的一款便携硬度计。仪器采用流线型人体工学结构设计，配有标准支架，采用大屏幕OLED 128×64点阵显示器，信息丰富、直观。无死角，方便操作和读值。

适用材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢。

二、赛博瑞鑫XH150一体打印型便携式硬度计功能特点：

设计依据标准：《里氏硬度计技术条件》 JB/T 9378-2001；采用D型高精度冲击装置；

工业化壳体设计，坚固、小巧、便携、可靠性高，

适用于恶劣操作环境，抗震动、冲击和电磁干扰；

肖氏（HS）、里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏（HRC/HRB/HRA）、维氏（HV）等7种硬度值实现一次测量，自动转换；

大容量镍氢充电电池及充电控制电路，剩余电量指示图标，充电过程指示，可随时了解充电程度；

具有开机示值软件校准功能，保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确；

可选配7种不同的冲击装置，更换时不需校准，自动识别；

可预先设置硬度值上、下限，超限报警；

可存储600组测量数值

全中文菜单、背光显示、方便操作；

可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能，满足质量保证活动和管理的更高要求；

连续工作不少于200小时（不开打印时），自动休眠、自动关机等节电功能。

三、赛博瑞鑫XH150一体打印型便携式硬度计技术参数:

测量范围 (30.6~102.6)HS、(170-960)HLD，(19-683)HB，(13.5-101.7)HRB，(17.9-69.5)HRC，(59.1-88)HRA，(80-1042)HV

测量方向 　任意(360°)

适用材料 　钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢

示值误差和示值重复性 D型冲击装置  ±6HLD(示值误差)   ±6HLD(示值重复性)

硬度制氏 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种

上下限设置范围 (170-960)HLD

示值校准 具有示值软件校准功能

数据存储 600组测量值

数据接口 USB 2.0

工作电压 6V镍氢电池组

工作温度 －10℃～＋55℃

存储稳定 －20℃～＋75℃

外型尺寸 210×85×45mm(主机)

重量 0.6KG

四、赛博瑞鑫XH150一体打印型便携式硬度计应用领域：

机加工行业

特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试

模具型腔

重型工件

压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析

实验空间很狭小的工件

轴承及其它零件

金属材料仓库的材料区分

大型工件大范围内多处测量部位的快速检测

五、赛博瑞鑫XH150一体打印型便携式硬度计标准配置：

XH150便携式硬度计主机

冲击装置

里氏硬度块

尼龙刷A

小支撑环

通信电缆

使用说明书

合格证

保修卡

仪器箱

数据传输处理软件